БЕТОНЫ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ CONCRETES. STRUCTURE-MECHANICAL RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE Дата введения 1996-09-01 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Российской Федерации ВНЕСЕН Минстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 22 ноября 1995 г. За принятие проголосовали Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Азербайджанская Республика Госстрой Азербайджанской Республики Республика Армения Госупрархитектуры Республики Армения Республика Казахстан Минстрой Республики Казахстан Кыргызская Республика Госстрой Кыргызской Республики Республика Молдова Минархстрой Республики Молдова Российская Федерация Минстрой России Республика Таджикистан Госстрой Республики Таджикистан Республика Узбекистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 4 ВВЕДЕН в действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. № 18-17 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном вяжущем, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий, и устанавливает ускоренный структурно-механический (пятый) метод определения морозостойкости бетона при подборе и корректировке его состава лабораториями предприятий стройиндустрии. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия. ГОСТ 5582-75 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытания. ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные, электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия. ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. ГОСТ 10181.4-81 Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости. ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия. ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. 3 Определения В настоящем стандарте приняты термины и определения по ГОСТ 10060.0. 4 Средства испытания и вспомогательные устройства 4.1 Оборудование для изготовления, хранения и испытания бетонных образцов должно соответствовать требованиям ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570. 4.2 Морозильный шкаф, обеспечивающий достижение и поддержание температуры минус (18±2)°С. 4.3 Переносной контрактометр КД-07. Примечание - Контрактометр изготавливает ГП «ВНИИФТРИ» (141570, Московская обл., ГП «ВНИИФТРИ», пос. Менделеево). 4.4 Электрошкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева до 105°С и автоматическое регулирование температуры с пределом допустимой погрешности ±5°С. 4.5 Весы, имеющие предел допустимой погрешности взвешивания ±0,01 г. 4.6 Ванна для насыщения шести образцов. 4.7 Вода по ГОСТ 23732. 5 Порядок подготовки к проведению испытания 5.1 Для испытаний бетона на морозостойкость используют либо образцы-кубы, либо образцы-керны. 5.2 Перед изготовлением образцов определяют: - водопоглощение щебня и песка по ГОСТ 8269 в течении 1 ч; - водоотделение бетонной смеси по ГОСТ 10181.4 для случая, когда бетонную смесь уплотняют центрифугированием или вакуумированием. 5.3 Основные и контрольные образцы изготавливают и отбирают по 4.5 - 4.10 ГОСТ 10060.0. 5.4 Образцы-керны отбирают из конструкции и хранят по ГОСТ 28570. 5.5 Контрольные и основные образцы насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0. 5.6 Перед испытанием образцов-кернов или образцов-кубов из бетона неизвестного состава один из них подвергают следующим испытаниям: - определяют массу керна (образца) после его насыщения, г; - определяют объем V керна (образца), куб.см; - раскалывают керн (образец) на куски объемом 20 - 30 куб.см и определяют массу полученной пробы, г; - кипятят пробу в течение 5 ч, охлаждают до температуры (20±2)°С, охлажденную воду сливают и определяют массу пробы , г; - высушивают пробу в сушильном шкафу при температуре (105±5)°С до постоянной массы 5.7 Определяют капиллярно-открытую пористость бетона в проектном возрасте, %: а) для образцов из бетона с известным составом: - для тяжелого бетона - для бетонов с пористыми заполнителями где: - капиллярно-открытая пористость материала, %; - объем воды затворения в 1 л уплотненной смеси образца бетона за вычетом водоотделения или водопоглощения заполнителями в процессе уплотнения, куб.см. Для заполнителей из плотных пород (гранит, базальт, кварц) водопоглощение принимают равным 1% их массы; - объем открытых пор пористых заполнителей (объем воды, поглощаемой пористыми заполнителями за 1 ч), куб.см; - удельная контракция применяемого цемента к сроку испытаний материала на морозостойкость куб.см/г. Значение определяют заранее по мере поступления цемента, используя методику, изложенную в приложении А; - стехиометрический коэффициент контракции цемента, принимаемый по таблице 1; - масса цемента в 1 л бетонной смеси, г. Таблица 1 Тип цемента Значение коэффициента плотности цемента при различной 2,85 2,9 3,0 3,1 3,2 Алюминатный - - - - 4,1 БТЦ, ОБТЦ - - - 4,7 4,6 Портландцемент - - 5,2 5,1 - Пуццолановый 6,1 6,1 6,0 5,9 - ШПЦ 6,1 6,1 6,0 5,9 - б) для образцов из бетона с неизвестным составом , (2) где - величины по 5.6; - плотность воды при температуре (20±2)°С, принимают 1 г/куб.см; - коэффициент, отражающий объем пор в бетоне керна, в котором вода не переходит в лед при замораживании до минус (18±2)°С (определяют по таблице 2). Таблица 2 Проектный класс (марка) бетона по прочности на сжатие В10 (М150) В15 (М200) В22,5 (М300) В30 (М400) В40 (М500) В45 (М600) Значение коэффициента Д 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 Примечание - Капиллярно-открытую пористость тощих бетонов с большой межзерновой пустотностью (изготовленных из жестких бетонных смесей со значительным недоуплотнением) определяют по формуле (1а) или (1б). В этом случае в указанных формулах вместо вводят , определяемую по формуле 6 Порядок проведения испытаний 6.1 Насыщенные водой контрольные образцы через 2 ч после извлечения из ванны испытывают на прочность при сжатии по ГОСТ 10180. 6.2 Основные образцы сразу после извлечения из ванны помещают в морозильный шкаф и подвергают однократному замораживанию в течение 5 ч при температуре минус (18±2)°С. 6.3 Основные образцы после извлечения из морозильного шкафа в замороженном состоянии незамедлительно испытывают на прочность при сжатии и вычисляют коэффициент повышения прочности бетона где - средние арифметические значения прочности бетона соответственно в контрольных и основных образцах, МПа. 6.4 Из таблиц Б.1 и Б.2 приложения Б для установленного значения капиллярно-открытой пористости испытываемого бетона находят соответствующие ей предельные значения морозостойкости а также коэффициентов повышения прочности и рассчитывают морозостойкость бетона в циклах по формуле , (4) где - фактический коэффициент повышения прочности бетона; - соответственно максимальная и минимальная морозостойкость бетона, цикл; - соответственно максимальный и минимальный коэффициенты повышения прочности бетона. 6.5 Если значения коэффициента для данной капиллярно-открытой пористости меньше коэффициента , то морозостойкость принимают равной , а при большем, чем , морозостойкость принимают равной . 7 Правила обработки результатов испытания 7.1 Морозостойкость определяют по формуле , (5) где . (6) Коэффициент для тяжелого бетона, цементно-песчаного раствора и легкого бетона принимают соответственно 0,004, 0,005, 0,006. Значения средних квадратических отклонений , находят по формулам: ; (7) . (8) 7.2 Марку бетона по морозостойкости устанавливают равной меньшему значению F (таблица 3 ГОСТ 10060.0), которое является ближайшим к значению М. 8 Правила оформления результатов испытания Исходные данные и результаты определения морозостойкости бетона заносят в журнал по форме, приведенной в приложении Г. ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ КОНТРАКЦИИ ЦЕМЕНТА А.1 Общие положения Методика распространяется на все виды цементов. Методика устанавливает порядок измерения контракции цемента на контрактометре КД-07 и определения ее удельного значения в проектном возрасте 28 сут. Контракция - уменьшение абсолютного объема цементного материала в результате гидратации цемента. Удельная контракция - отношение контракции в заданный момент времени к массе гидратируемого цемента. Указанную характеристику для применяемого цемента определяют один раз для каждой из поступающих партий цемента или при изменении вида добавок для бетонов. А.2 Норма погрешности Методика обеспечивает измерение контракции с погрешностью не более ±1% объема при температуре (20±2)°С, а определение удельной контракции - с погрешностью ±2%. А.3 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы 1 Контрактометр КД-07. 2 Весы лабораторные с верхним пределом взвешивания не менее 1 кг, погрешностью взвешивания не более 10 мг. 3 Мерные цилиндры вместимостью 50 и 500 мл по ГОСТ 1770. 4 Виброплощадка лабораторная - характеристика по ГОСТ 10180. 5 Смазка - солидол, эмульсол, отработанное машинное масло. 6 Вода по ГОСТ 23732. 7 Чаша сферическая с мастерком для приготовления цементного теста по ГОСТ 310.3. 8 Термометр с диапазоном измерений (0-100)°С по ГОСТ 9871. А.4 Сущность метода Определение контракции основано на измерении уровня столба воды в стеклянном капилляре, расположенном над цементным тестом, помещенным в герметизируемый сосуд. Уровень измеряют при постоянной температуре в диапазоне (20-25)°С в течение 3 ч. А.5 Условия проведения измерения Измерения выполняют при следующих параметрах окружающей среды: температура воздуха, °С ................. 15 - 30 относительная влажность, % .............. 30 - 80 атмосферное давление, мм рт. ст ....... 710 - 780 А.6 Устройство контрактометра Контрактометр (рисунок А.1) имеет сосуд 2, стакан 1, крышку 3 с капилляром 6 в защитной трубке 7 со шкалой, визир 8, заглушку капилляра 9, струбцину 4 и емкость 5. Рисунок А.1 Вместимость сосуда 2 и стакана 1 составляет соответственно 750 и 500 куб.см. Капилляр 6 со шкалой обеспечивает измерение контракции до 20 куб.см. Цена деления шкалы капилляра: 10 мм эквивалентны 0,8 куб.см контракции. Вместимость сосуда 9 - 10 л. Материал сосуда, стакана, крышки и струбцины - нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т-Н1 по ГОСТ 5582. А.7 Подготовка к проведению измерения 7.1 Внутренние стенки стакана контрактометра покрывают смазкой. В емкость термостатирования наливают 6 л воды температурой (20±2)°С. 7.2 Приготавливают испытываемое цементное тесто нормальной густоты объемом 500 куб.см. 7.3 Выкладывают цементное тесто в стакан контрактометра и уплотняют его на лабораторной виброплощадке. 7.4 Сосуд контрактометра устанавливают в емкость с водой и помещают в него стакан со смесью. Стакан поворачивают на 2-3 оборота. Затем сосуд под слоем воды закрывают крышкой. При этом под водой с внутренней поверхности крышки удаляют пузырьки воздуха. После герметизации сосуда контрактометр извлекают из емкости и дном сосуда постукивают 3-5 раз по поверхности стола для удаления оставшихся пузырьков воздуха. 7.5 В капилляр контрактометра доливают воду до отметки 0, и закрывают капилляр заглушкой. 7.6 Фиксируют время в момент доведения уровня воды в капилляре до отметки 0, а контрактометр устанавливают в емкость с водой. Примечание - Суммарная (общая) длительность операций по 7.2 -7.6 не должна превышать 10 мин. А.8 Выполнение измерения 8.1 Контракцию измеряют, отмечая по шкале уровень воды в капилляре, который округляют до 1 мм. Отсчет ведется от отметки 0. Полученный результат переводят в объем умножением на 0,8 кв.см. 8.2 Уровень отмечают через 3 ч. Перед отсчетом дном сосуда постукивают по столу аналогично 7.4. 8.3 По окончании измерения контрактометр извлекают из емкости с водой, воду выливают; контрактометр ставят обратно в емкость и разгерметизируют его; из сосуда извлекают стакан с материалом; встряхивая открытой частью стакана над сферической чашей, извлекают из него отвердевший материал; выливают остаток воды из сосуда контрактометра и емкости; протирают сосуд и стакан ветошью, покрывают смазкой внутренние стенки стакана; вновь собирают контрактометр и закрывают сосуд крышкой. А.9 Определение удельной контракции цемента в возрасте 28 сут 9.1 Удельную контракцию цемента в проектном возрасте 28 сут определяют по результатам ее измерения на контрактометре КД-07 за 3 ч при пересчете на 1000 г цемента, используя данные таблицы А.1. Таблица А.1 - Удельная контракция цемента в проектном возрасте 28 сут Контракция на 1000 г Удельная контракция Контракция на 1000 г Удельная контракция цемента за 3 ч, куб.см , куб.см/г цемента за 3 ч, куб.см , куб.см/г 5,0 0,051 3,5 0,038 4,9 0,051 3,4 0,037 4,8 0,050 3,3 0,036 4,7 0,049 3,2 0,035 4,6 0,048 3,1 0,034 4,5 0,047 3,0 0,034 4,4 0,047 2,9 0,033 4,3 0,046 2,8 0,032 4,2 0,045 2,7 0,031 4,1 0,044 2,6 0,030 4,0 0,043 2,5 0,029 3,9 0,042 2,4 0,028 3,8 0,041 2,3 0,027 3,7 0,040 2,2 0,026 3,6 0,039 2,1 0,025 9.2 Значение контракции на 1000 г цемента за 3 ч находят по зависимости , где - контракция цемента за 3 ч в тесте нормальной густоты, помещенного в контрактометр, куб.см - масса цемента в тесте нормальной густоты, помещенного в сосуд контрактометра, г. 9.3 По данным о контракции из таблицы А.1 находят значение удельной контракции в возрасте 28 сут, которая практически не зависит от режима тепловой обработки бетона. Часть 1 ¦ Часть 2 Хотите оперативно узнавать о новых публикациях нормативных документов на портале? Подпишитесь на рассылку новостей! Смотрите по теме "Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы": Все ГОСТы (129) Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы - товары, услуги, цены Статьи (61) СНиПы (12) Задать вопрос в форуме Смотри также: Каталог «Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы» >> ГОСТы (129) >> СНиПы (12) >> Задать вопрос в форуме >> Фотогалереи «Бетон, ЖБИ, кирпич, стеновые материалы» (28) >> Статьи (61) >> Подписка на рассылки >> Статьи в формате RSS >> Форумы в формате RSS >> VashDom.Ru: перейти в раздел Начало формы Конец формы поиск Начало формы Конец формы Copyright © 1999-2008, Маркетинговая Группа "Текарт". Веб-дизайн, разработка сайта, продвижение сайта - Текарт По вопросам связанным с работой портала вы можете связаться с нашей службой поддержки